Общество с ограниченной ответственностью

«ИнвестПроект»

620000, Свердловская область, автодорога Ревда – Курганово, 6 км. строение 1

Почт.адрес: 623285, Свердловская область, г. Ревда, ул. Кирпичный завод, д. 3, а/я 1306                   ОКПО 96415541,  ОГРН 1069672051767, ИНН/КПП 6672212230/668401001 Тел./факс: (34397) 3-93-39, 3-93-47, e-mail: invest@invest.utss.ru, Web-сайт: http://investw.utss.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ИнвестПроект»

Жуков О.Н.

ПРАЙС-ЛИСТ

Щебень из горных пород габбро, прочность М1400, Сопротивление дроблению и износу: И1, сопротивление истираемости: МД1. Морозостойкость: не менее F300. Высокая адгезионная способность.

Производство материалов осуществляется на автоматизированном дробильно-сортировочном комплексе на базе оборудования «TELSMIТН» США на месторождении габбро «Гора Змеевая» в г. Ревда.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте

http://investw.utss.ru/eas/deklaracii_o_sootvetstvii/

| № п/п | Наименование продукции | ГОСТ | Лещад-ность (группа, марка) | Марка щебня по зерновому составу | Насыпн плотно-сть, тн/м3 | Цена, руб/тн без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень |
| 1 | Щебень фр. 4-8 мм | 32703-2014 | Марка Л10 | 90/10 | 1,57 | 550,00 |
| 2 | Щебень фр. 8-11,2 мм | 32703-2014 | Марка Л10 | 90/10,15,20 | 1,57 | 850,00 |
| 3 | Щебень фр. 11,2-16 мм | 32703-2014 | Марка Л10 | 85/35 | 1,65 | 800,00 |
| 4 | Щебень фр. 8-16 мм | 32703-2014 | Марка Л10 | 90/10 | 1,69 | 800,00 |
| 5 | Щебень фр. 16-22,4 мм | 32703-2014 | Марка Л10 | 85/35 | 1,64 | 495,00 |
| 6 | Щебень фр. 16-31,5 мм | 32703-2014 | Марка Л20 | 90/10 | 1,53 | 352,00 |
| 7 | Щебень фр. 31,5-63 мм | 32703-2014 | Марка Л10 | 90/10 | 1,45 | 320,00 |
| 8 | Щебень фр. 63-90 мм | 32703-2014 | Марка Л10 | 90/10 | 1,42 | 320,00 |
| 9 | Щебень фр. 5-10 мм | 8267-93 | 1 группа |  | 1,59 | 550,00 |
| 10 | Щебень фр. 5-20 мм * | 8267-93 | 1 группа |  | 1,57 | 640,00 |
| 11 | Щебень фр. 5-20 мм | 8267-93 | 2,3,4 группа |  | 1,57 | 495,00* |
| 12 | Щебень фр. 10-20 мм | 8267-93 | 1 группа |  | 1,62 | 670,00 |
| 13 | Щебень фр. 10-15 мм | 8267-93 | 1 группа |  | 1,63 | 850,00 |
| 14 | Щебень фр. 15-20 мм | 8267-93 | 1 группа |  | 1,64 | 580,00 |
| 15 | Щебень фр. 20-40 мм | 8267-93 | 3 группа |  | 1,63 | 352,00 |
| 16 | Щебень фр. 40-70мм | 8267-93 | 3 группа |  | 1,61 | 320,00 |
| 17 | Щебень фр. 40-80 мм | 8267-93 | 3 группа |  | 1,61 | 320,00 |
| 18 | Щебень фр. 70-120(150) мм | 8267-93 | 3 группа |  | 1,51 | 360,00 |
| Песок из отсевов дробления и смеси |
| 19 | Песок дробленый фр. 0-4 мм | 32730-2014 | м.кр. 2,8-3,3 |  | 1,64 | 225,00 |
| 20 | Песок дробленый фр. 0-4 мм для ПГМ | 32730-2014 | м.кр. более 3,8 |  | 1,47 | 300,00 |
| 21 | Песок из отсевов дробления фр. 0-5 мм | 31424-2010 | м.кр. 2-2,5 |  | 1,64 | 225,00 |
| 22 | Песок из отсевов дробления фр. 0-5 мм |  | м.кр. 3-3,5 |  | 1,62 | 225,00 |
| 23 | Песок из отсевов дробления фр. 0-5мм для ПГМ | 31424-2010 | м.кр. более 3,5 |  | 1,47 | 300,00 |
| 24 | Смесь щебеночно-песчаная фр. 0-10 мм (С7) | 25607-2009 |  |  | 1,49 | 250,00 |
| 25 | Смесь щебеночно-песчаная фр. 0-20 мм | 25607-2009 |  |  | 1,49 | 250,00 |
| 26 | Смесь щебеночно-песчаная фр. 0-40 мм (С5) | 25607-2009 |  |  | 1,75 | 352,00 |
| 27 | Смесь щебеночно-песчаная фр.0-80 мм (С4) | 25607-2009 |  |  | 1,89 | 352,00 |
| 28 | ПЩС | ТУ |  |  | 1,59 | 250,00 |
| Грунты. Строительный камень |
| 29 | Щебень фр. 0-250мм | ТУ |  |  | 1,80 | 312,00 |
| 30 | Скальной вскрышной грунт фр. 0-500мм |  |  |  | 1,80 | 145,00 |
| 31 | Строительный камень фр. 0-900мм |  |  |  | 1,82 | 85,00 |

* При объеме отгрузки фракции 5-20 мм в количестве свыше 3 000тн в месяц, цена составит 470 руб/тн без НДС.

Прайс-лист действителен с 1 марта 2020г.

Начальник коммерческого отдела: Сосновских Мария Александровна, тел.+7 (343) 376-25-17; моб. +7-922-184-95-68, inert@utss.ru